TABLA PRÁCTICA DE ENSAYOS Y CONTROLES

MATERIAL TRATADO CON CEMENTO – GUÍA RÁPIDA PARA EL LABORATORISTA

INSTRUCCIÓN: Utilizar esta tabla como guía de campo. Antes de iniciar cada jornada, identificar el lote y marcar los controles que corresponden.

| MOMENTO | ENSAYO / CONTROL | ¿QUÉ HACE EL LABORATORISTA? | ¿CUÁNDO / CUÁNTOS? | ¿QUÉ DEBE CUMPLIR? | NORMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTES | Granulometría | Tomar muestra representativa y determinar distribución de tamaños. | 1 por semana. | Cumplir requisitos del material aprobado. | INV E-123 o E-213 |
| ANTES | Límite líquido | Ensayar la fracción fina para determinar su comportamiento con agua. | 1 por semana. | Cumplir requisito de especificación. | INV E-125 |
| ANTES | Índice de plasticidad | Determinar la plasticidad del material. | 1 por semana. | Cumplir requisito de especificación. | INV E-126 + E-125 |
| ANTES | Equivalente de arena | Evaluar limpieza y presencia relativa de finos. | 1 por mes. | Cumplir requisito de especificación. | INV E-133 |
| ANTES | Azul de metileno | Evaluar actividad de finos arcillosos. | 1 por mes, si aplica. | Según requisito aplicable. | INV E-235 |
| ANTES | Materia orgánica | Verificar que no existan restos orgánicos o tierra vegetal. | 1 por mes. | Sin incumplir requisito de calidad. | UNE-103204 |
| ANTES | Proctor / compactación | Obtener humedad óptima y densidad seca máxima de referencia. | 1 por quincena. | Resultado será referencia para compactación. | INV E-141 o E-142 |
| ANTES | CBR sin cemento | Determinar capacidad de soporte del material original. | 1 por mes. | Según requisito del material. | INV E-148 |
| ANTES | Sulfatos solubles | Determinar contenido de sulfatos. | 1 por mes. | Según requisito químico. | UNE-103202 |
| DURANTE | Contenido de cemento | Colocar bandejas, pesar cemento aplicado y calcular porcentaje de cemento. | Mínimo 3 puntos por lote. | Promedio: CFT ± 0,3 %. Individual: ± 0,5 % respecto al promedio. | Control de campo según SIF-001 |
| DURANTE | Muestreo para resistencia | Tomar material de la mezcla extendida y conformada antes de compactar, cubriendo todo el espesor. | Mínimo 2 muestras por lote. | La muestra debe representar la mezcla del lote. | Según procedimiento de diseño |
| DURANTE | Moldeo de probetas | Fabricar 2 probetas por cada muestra tomada. | 2 por muestra = mínimo 4 por lote. | Probetas correctamente identificadas y curadas. | Según procedimiento de diseño |
| 7 DÍAS | Compresión simple | Ensayar las probetas a los 7 días y registrar cada resultado. | Mínimo 4 probetas por lote. | Rm ≥ 92 % Rd. Cada Ri ≥ 90 % Rm. | Según procedimiento de diseño |
| TERMINADO | Densidad en campo | Determinar densidad seca de la capa compactada. | Mínimo 1 por hectómetro y mínimo 5 por lote. | Base para calcular grado de compactación. | INV E-161, E-162 o E-164 |
| TERMINADO | Compactación | Calcular GC con densidad de campo y densidad máxima de referencia. | Con los resultados de densidad. | Última/única capa: GCl(90) ≥ 98 % y GCi ≥ 96 %. Primera de varias capas: GCl(90) ≥ 96 % y GCi ≥ 95 %. | SIF-001 |
| TERMINADO | Espesor | Medir espesor usando como base los puntos de control de compactación. | En los puntos de densidad. | Promedio em ≥ ed. Individual ei ≥ 90 % ed. Solo 1 valor puede bajar, mínimo 85 % ed. | SIF-001 |
| TERMINADO | Planicidad | Usar regla de 3 m paralela y perpendicular al eje. | En sitios definidos por Interventoría. | Máx. 10 mm bajo capas superficiales; 15 mm sobre subrasante. | INV E-793 |

¿CÓMO IDENTIFICAR EL LOTE?

| REVISAR | CRITERIO | REGLA PARA EL LABORATORISTA |
| --- | --- | --- |
| Longitud | 500 m lineales | Si se llega primero a 500 m, hasta allí puede llegar el lote. |
| Área | 3.500 m² | Si se llega primero a 3.500 m², allí termina el lote. |
| Jornada | Producción de un día | Si termina la jornada antes de llegar a los límites anteriores, la producción de ese día es el lote. |
| REGLA FINAL | Tomar el menor resultado | El lote es el primero de los tres límites que se alcance. |

CHECKLIST RÁPIDO – POR CADA LOTE

| N° | CONTROL | CANTIDAD MÍNIMA | MARCAR ✓ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir inicio y fin del lote | Antes de ejecutar controles | ☐ |
| 2 | Contenido de cemento | 3 puntos | ☐ |
| 3 | Muestra para resistencia No. 1 | 1 muestra | ☐ |
| 4 | Muestra para resistencia No. 2 | 1 muestra | ☐ |
| 5 | Probetas de muestra No. 1 | 2 probetas | ☐ |
| 6 | Probetas de muestra No. 2 | 2 probetas | ☐ |
| 7 | Total de probetas | Mínimo 4 | ☐ |
| 8 | Densidad en campo | Mínimo 5 por lote | ☐ |
| 9 | Cálculo de compactación | Con resultados de densidad | ☐ |
| 10 | Espesor | En puntos de control de compactación | ☐ |
| 11 | Planicidad | Regla de 3 m según control definido | ☐ |
| 12 | Resistencia a 7 días | Revisar promedio e individuales | ☐ |

RECORDATORIO PARA EL LABORATORISTA

| SI ESTOY EN... | LO PRIMERO QUE DEBO RECORDAR |
| --- | --- |
| Antes de iniciar | Verificar que el material tenga sus ensayos periódicos vigentes. |
| Durante la estabilización | Controlar 3 puntos de cemento por lote y tomar las 2 muestras para resistencia antes de compactar. |
| Durante la compactación | Realizar mínimo 5 densidades por lote y registrar claramente la ubicación de cada punto. |
| Después de compactar | Verificar espesor y planicidad. |
| A los 7 días | Ensayar las probetas y comparar con la resistencia de diseño. |